Fiche technique

Renseignements généraux :

Référence : BE30

Désignation : SP 30L/ BD NOIR PEBD RECYCLE

Matière : P.E.B.D. (Polyéthylène basse densité)

Couleur : Noir

Spécificités : En rouleaux prédécoupés

Epais. Gr/m² Nominal 27 µ

Dimensions : 260+120(x2) x650 mm

Largeur : 260 mm

Soufflets latéraux : 120 mm

Largeur à plat : 500 mm

Hauteur : 650 mm

Densité : 0.92

Soudure : Fond à plat avec bavette

Fermeture : Par lien classique

Conditionnement :

Sous conditionnement par colis : 20 rouleaux de 25 sacs

Quantité de sacs par colis : 500

Quantité de colis par palette : 66

Poids du colis (kg) : 7.58

Dimension de colis : 29.5x50x13

Environnement et sécurité :

Le polyéthylène n'est composé que de carbone et d'hydrogène. Des tests montrent que le film polyéthylène, en brûlant, n'émet pas de dioxyde de soufre, d'azote ou de composés de pluies acides. Sa combustion ne dégage que de la vapeur d'eau et du gaz carbonique soit à peu près la même chose qu'une fleur. (Source : syndicat des films plastiques)

25/05/2018